D-01.01.01 NAWIERZCHNIA BOISKA CPV 45233000-9

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

nawierzchni boiska sportowego  dla zadania:

BUDOWY  BOISK SPORTOWYCH w m.SMÓLSK, ŁAGIEWNIKI, KOSZANOWO, DĘBICE, PINCZATA wraz URZĄDZENIEM PLACÓW  ZABAW  dla zadania” REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH  w m.KOSZANOWO, TELĄŻNA LEŚNA i  ŚWIĘTOSŁAW, BUDOWA ŚWIETLICY  WIEJSKIEJ w m.NOWA WIEŚ oraz BUDOWA   BOISK SPORTOWYCH w m.SMÓLSK,  ŁAGIEWNIKI, KOSZANOWO, DĘBICE i  PINCZATA wraz z URZĄDZENIEM PLACÓW  ZABAW „

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonywaniu nawierzchni boiska

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w

SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-S-00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 2.

Zastosowane materiały winny być zaakceptowane przez Inżyniera.

2.2. Materiały do wykonania nawierzchni boiska

Do wykonania nawierzchni boiska) należy użyć następujące materiały:

Zestaw materiałów do wykonania nawierzchni syntetycznej poliuretanowej przepuszczalnej  typu Natrysk  o grubości

minimum 11 mm, z   wierzchnią warstwą grub. 2mm   w kolorze  wg. rys. w PB  oraz warstwa stabilizująca poliuretanowa

typ ET grub.30mm    posiadające ważną  aprobatę techniczną, certyfikat IAAF oraz atest higieniczny PZH dopuszczający

do układania na    boiskach  szkolnych,

-

2.3. Wymagania dla nawierzchni syntetycznej boiska

Oferowana przez Wykonawcę nawierzchnia syntetyczna boiska powinna spełniać następujące wymagania:

– wytrzymałość na rozciąganie – minimum 1,5 MPa,

– wydłużenie względne przy zerwaniu – minimum 120%,

– wytrzymałość na rozdzieranie – minimum 30 N,

– skurcz liniowy – maksimum 0,1%,

– nasiąkliwość – maksimum 7%,

– współczynnik tarcia kinetycznego: na sucho – minimum 0,4;

- współczynnik tarcia kinetycznego  po zawilgoceniu – minimum – 0,25.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni boiska

Roboty związane z wykonaniem nawierzchni boiska powinny być wykonane przy wykorzystaniu następującego

sprzętu:

– zagęszczarki,

– sprzęt do układania nawierzchni syntetycznej dostarczony lub zaaprobowany na piśmie przez dostawcę materiałów

do wykonania nawierzchni.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Materiały do wykonania nawierzchni boiska można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i

zawilgoceniem.

Materiały pylaste i pylące winny być przewożone w opakowaniach lub szczelnie okryte.

Materiały do wykonania nawierzchni syntetycznej winny być przewożone w oryginalnych opakowaniach producenta

z oznaczoną datą przydatności do użycia.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

Nawierzchnia boiska powinna być wykonywana przez firmę posiadającą doświadczenie w realizacji tego typu

nawierzchni oraz posiadającą odpowiednio wyposażone laboratorium.

Firma wykonująca nawierzchnię syntetyczną musi posiadać autoryzację wydaną przez producenta materiałów

(systemu) wydaną na zadanie objęte niniejszą SST.

5.2. Warunki przystąpienia do wykonywania nawierzchni boiska

Nawierzchnii boiska będzie wykonane na konstrukcji:

5.3. Wykonanie podsypki piaskowej Podłoże pod podsypkę piaskową zostało zastabilizowane cementem.  Piasek na dolną warstwę powinien być rozkładany ręcznie w warstwie o wymaganej grubości, z zachowaniem

spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej

zagęszczeniu osiągnięto projektowaną grubość i spadki poprzeczne.

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy podsypkowej należy przystąpić do jej zagęszczania.

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej

próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-

12.

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –20% do

+10% jej wartości. W przypadku gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy

osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej,

kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.

Dreny podłużne należy wypełnić żwirem o uziarnieniu 8-16

5.4. Ustawienie obrzeży betonowych na ławach z betonu

Ławy betonowe należy wykonać w szalowaniu.

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanej ławie w miejscu i na wysokości zgodnej z ustaleniami

dokumentacji projektowej z betonu B10.

5.5. Wykonanie nawierzchni boiska

Po wykonaniu robót ziemnych wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża należy przystąpić do układania warstw

konstrukcyjnych nawierzchni boiska

Konstrukcja nawierzchni boiska składa się z następujących warstw:

- wzmocnienie podłoża przed wysadzinowością zalegającego gruntu poprzez wykonanie stabilizacji gruntu o RM=1,5MPa

-warstw podsypkowych z piasku

- ułożenie geowłókniny o gęstości 250g/m2

– górnej i dolnej warstwy podbudowy  z tłucznia kamiennego o  łącznej grub. 16cm (4+12cm)

- warstwy stabilizującej poliuretanowej typ ET grub.30mm

– warstwy elastycznej nawierzchni z czarnego granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym o

grubości 11 mm,

– warstwy użytkowej – natryskowej z poliuretanu z kolorowym granulatem o grubości 2 mm.

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji

atesty i aprobaty wyszczególnione w punkcie 2.2. Wszystkie warstwy nawierzchni muszą być wykonane według

technologii wyszczególnionej w aprobacie technicznej.)

Po wyprofilowaniu podłoża, na istniejącym gruncie gliniastym ułożyć warstwę gruntu stabilizowanego cementem

RM=15 MPa grub. 10cm dla boiska w Dębicach.. Warstwa ta doprowadza grunt do grupy nośności podłoża G1. Stabilizację wykonać na miejscu

Podbudowa z kruszywa kamiennego będzie rozłożona na zagęszczonej podsypce piaskowej. Rzędne podbudowy

będą wyznaczone przez wcześniejsze wykonanie obramowania z obrzeży betonowych na ławie betonowej.

Kruszywo powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości. Grubość rozłożonej warstwy powinna

być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła projektowaną . Do zagęszczania należy użyć

płytowej zagęszczarki wibracyjnej. Podczas zagęszczania należy spryskiwać powierzchnię podbudowy wodą.

Zagęszczenie i równość podbudowy należy dostosować do wymagań producenta nawierzchni. Jeżeli takie będzie

wymaganie producenta nawierzchni, to wykonanie podbudowy pomocniczej powinno być wykonane przez firmę

wykonującą nawierzchnię.

Nawierzchnię syntetyczną wraz z liniami boisk należy wykonać zgodnie z kolorystyką uzgodnioną  z Inwestorem.

5.6. Układanie nawierzchni  z betonowej kostki  wg odrębnej specyfikacji

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.3. Badania jakości wykonanej nawierzchni

Wymagania dla wykonanej nawierzchni syntetycznej:

Wykonaną nawierzchnię należy badać wg instrukcji producenta oraz zgodnie z zaleceniami aprobaty technicznej.

Nierówności podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności nie mogą

przekraczać 6 mm.

Spadki poprzeczne wykonanej nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją

± 0,5%.

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi fragmentami nawierzchni

Wszystkie fragmenty nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych

powyżej powinny być naprawione na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe podano w punkcie 1.3.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 1.3.

Cena wykonania nawierzchni boiska wraz z opaską obejmuje:

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

– dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

– wykonanie warstw nawierzchni syntetycznej stabilizującej i typu Natrysk wraz z liniami boisk,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Urządzenia sportowe. Planowanie, projektowanie, budowa, użytkowanie. Arkady, Warszawa 1982.